Приложение  А (обязательное)

Технологические возможности оборудования ООО ПО «Начало»

Цех гальванопокрытий и окраски (ЦГПиО)

| № п/п | Оборудование | Наименование материала | Характеристики покрытия | Max габаритные размеры деталей / грузоподъемность подвески | Производитель-ность линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линия грунтования | Водоразбавляемая грунтовка ВМЛ-0143 | 1.Транспортировочное покрытие 2.Толщина покрытия 10-20 мкм 3. Цвет черный 4. Режимы сушки 180±10 С, 20 мин | 1900х1100х1700 200кг | 250 м²/час |
| 2 | Линия фосфатирования | Фосфатирующий концентрат - Фоскон-5 | 1.Противозадирное покрытие с дополнительной пропиткой маслом. 2. Коррозионная стойкость по ГОСТ 9.302-88 капельным методом — 2 мин | 1800х300х1000 200кг | 8 м²/час |
| 3 | Линия порошковой окраски | 1. Цветные порошковые краски по требованию заказчика в соответствии с RAL. 2. Полиэфирный порошковый бесцветный лак П-ПЛ-1240 | 1.Внешний вид соответствует III классу покрытия по ГОСТ 9.302-88 2.Толщина покрытия >20мкм (для б/лака), >40 мкм (для цветных красок) 3. Режимы сушки 180-230 С, 20-30мин | 2000х300х1200 200кг | 20 м²/час |
| 4 | Линия цинкования | Окись цинка, натр едкий, 2.Блескообразователи Unizinc 421, Unizinc 422 3. Пассивирующие композиции Pasigai H, Pasigai E | 1.Цвет покрытия радужная или бесцветная в зависимости от пассивации. 2.Толщиной покрытия 6-15 мкм. 3. Режимы сушки 100±20С, 5-7 мин | На подвесках 1800х300х1000 200кг в барабанах (ДхØ): 100х360 25 кг | 14 м²/час |

Инструментальное производство (ИП)

Направление деятельности:

- изготовление штамповой оснастки по проектам заказчика (кроме штампов чистовой вырубки и пресс-форм);

- изготовление литейной оснастки по проектам заказчика.

Имеются возможности проектирования КД для штамповой оснастки силами СТД по представленным чертежам деталей заказчика.

Виды изготавливаемой оснастки:

- крупные штампы весом до 20,0 тн. с габаритами 3000х2000 мм.: формообразующие и разделительные (совмещенные, последовательные);

- средние и мелкие штампы различной сложности: формообразующие и разделительные (совмещенные, последовательные);

- стержневые ящики для литейного производства.

Прессовое производство (ПП)

| № п/п | Оборудование | Усилие, т.с. | Габариты стола, мм. | Закрытая высота, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крупные пресса двойного действия | до 1000 | 2800х4000 | наружного-840-1700 внутреннего -1060-1800 |
| 2 | Крупные пресса одинарного действия | до 1000 | 1800х3150 | 550-1300 |
| 3 | Средние пресса | до 630 | 1250х1230 | 440-620 |
| 4 | Мелкие пресса | до 100 | 560х850 | 200-300 |

Термический цех (ТЦ)

- Объемная закалка и нормализация деталей из легированных углеродистых сталей (кроме осевых), не требующих правку и спецоснастку (или с предоставлением оснастки).

- Нитроцементация с закалкой деталей из низкоуглеродистых сталей (кроме осевых), не требующих правку и спецоснастку.

- Цементация с закалкой деталей из низкоуглеродистых сталей (кроме осевых), не требующих правку и спецоснастку.

- Max габариты изделий – 500х500х1000 мм.

- Max масса изделий – 400 кг.

Заготовительное производство (ЗП)

- Порезка на гильотинных ножницах листового проката толщиной до 16 мм с временным сопротивлением разрыва металла δв≤500 кгс/мм2  , max ширина листа - 2500 мм.

- Порезка полосового, сортового и фасонного проката. Наибольшие размера проката:

- толщина и ширина полосы – 25х200 мм.

- диаметр круга – 67 мм.

- сторона квадрата -  50 мм.

- уголки толщиной - до 20 мм.

- двутавр, швеллер – 30.

- Гибка и профилирование листового металла на литогибе. Длина гиба – до 2500 мм.